July22

Sample Name:

2/19/2026 1:59:50 PM

Creation:

supervisor

Author:

Physics

EDAX APEX

Physics

EDAX APEX

| eZAF Quant Result - Analysis Uncertainty: 12.35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Weight % | MDL | Atomic % | Error % | Net Int. | R | A | F |
| C K | 85.3 | 0.48 | 89.2 | 10.5 | 860.1 | 0.9388 | 0.0819 | 1.0000 |
| O K | 12.6 | 0.52 | 9.9 | 13.0 | 87.8 | 0.9457 | 0.0259 | 1.0000 |
| Si K | 2.2 | 0.03 | 1.0 | 5.9 | 600.4 | 0.9599 | 0.5731 | 1.0048 |

July22

Sample Name:

2/19/2026 1:59:50 PM

Creation:

supervisor

Author:

Physics

EDAX APEX