July22

Sample Name:

2/19/2026 1:35:58 PM

Creation:

supervisor

Author:

Physics

EDAX APEX

Physics

EDAX APEX

| eZAF Quant Result - Analysis Uncertainty: 14.43 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Weight % | MDL | Atomic % | Error % | Net Int. | R | A | F |
| C K | 76.0 | 0.88 | 87.3 | 11.0 | 472.7 | 0.9130 | 0.0692 | 1.0000 |
| O K | 7.6 | 0.73 | 6.5 | 14.9 | 40.8 | 0.9221 | 0.0274 | 1.0000 |
| F K | 5.8 | 0.37 | 4.2 | 13.7 | 77.7 | 0.9258 | 0.0480 | 1.0000 |
| Na K | 1.3 | 0.15 | 0.8 | 13.4 | 63.2 | 0.9324 | 0.1496 | 1.0025 |
| Si K | 1.3 | 0.06 | 0.6 | 8.8 | 206.4 | 0.9411 | 0.4527 | 1.0069 |
| Fe K | 0.2 | 0.09 | 0.0 | 18.0 | 24.1 | 0.9659 | 0.9644 | 1.1947 |
| Yb L | 4.6 | 0.36 | 0.4 | 8.1 | 158.1 | 0.9720 | 0.9797 | 1.0435 |
| Bi L | 3.3 | 0.79 | 0.2 | 22.8 | 49.4 | 0.9820 | 0.9887 | 1.0572 |