July22

Sample Name:

2/19/2026 1:53:01 PM

Creation:

supervisor

Author:

Physics

EDAX APEX

Physics

EDAX APEX

| eZAF Quant Result - Analysis Uncertainty: 13.25 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Weight % | MDL | Atomic % | Error % | Net Int. | R | A | F |
| C K | 79.7 | 0.77 | 89.3 | 10.8 | 541.8 | 0.9184 | 0.0726 | 1.0000 |
| O K | 6.8 | 0.7 | 5.8 | 15.1 | 37.7 | 0.9270 | 0.0268 | 1.0000 |
| F K | 4.5 | 0.33 | 3.2 | 14.4 | 62.9 | 0.9305 | 0.0480 | 1.0000 |
| Na K | 1.1 | 0.13 | 0.6 | 13.5 | 57.9 | 0.9368 | 0.1579 | 1.0024 |
| Si K | 1.2 | 0.06 | 0.6 | 8.4 | 211.8 | 0.9451 | 0.4654 | 1.0065 |
| Co K | 0.2 | 0.09 | 0.0 | 28.8 | 20.0 | 0.9701 | 0.9772 | 1.1863 |
| Yb L | 5.1 | 0.29 | 0.4 | 6.4 | 182.2 | 0.9742 | 0.9838 | 1.0391 |
| Bi L | 1.4 | 0.77 | 0.1 | 37.4 | 22.0 | 0.9835 | 0.9896 | 1.0594 |