July22

Sample Name:

10/4/2025 1:56:17 PM

Creation:

supervisor

Author:

Physics

EDAX APEX

Physics

EDAX APEX

| eZAF Quant Result - Analysis Uncertainty: 8.32 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Weight % | MDL | Atomic % | Error % | Net Int. | R | A | F |
| O K | 14.1 | 1.14 | 62.5 | 13.8 | 108.5 | 0.6840 | 0.0825 | 1.0000 |
| Al K | 1.9 | 0.32 | 5.0 | 12.9 | 117.8 | 0.7127 | 0.3643 | 1.0146 |
| Tc L | 10.8 | 2.42 | 7.8 | 9.5 | 334.3 | 0.7352 | 0.6577 | 1.0049 |
| Bi M | 73.2 | 1.88 | 24.8 | 5.6 | 1595.7 | 0.7344 | 0.6525 | 1.0088 |