July22

July22

Sample Name:

Sample Name:

2/19/2026 1:53:01 PM

2/19/2026 1:53:01 PM

Creation:

Creation:

supervisor

supervisor

Author:

Author:

Physics

Physics

EDAX APEX

EDAX APEX

Physics

Physics

EDAX APEX

EDAX APEX

| eZAF Quant Result - Analysis Uncertainty: 14.94 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Weight % | MDL | Atomic % | Error % | Net Int. | R | A | F |
| C K | 77.1 | 0.75 | 86.7 | 10.8 | 540.5 | 0.9177 | 0.0723 | 1.0000 |
| N K | 3.2 | 2.57 | 3.1 | 53.7 | 4.4 | 0.9225 | 0.0132 | 1.0000 |
| O K | 6.4 | 0.67 | 5.4 | 15.3 | 35.5 | 0.9264 | 0.0262 | 1.0000 |
| F K | 4.5 | 0.32 | 3.2 | 13.8 | 63.8 | 0.9299 | 0.0475 | 1.0000 |
| Na K | 0.9 | 0.13 | 0.6 | 14.6 | 52.6 | 0.9362 | 0.1574 | 1.0025 |
| Si K | 1.2 | 0.06 | 0.6 | 8.5 | 211.1 | 0.9446 | 0.4609 | 1.0065 |
| Er L | 0.5 | 0.27 | 0.0 | 36.4 | 19.5 | 0.9725 | 0.9803 | 1.0506 |
| Yb L | 4.9 | 0.28 | 0.4 | 6.3 | 183.3 | 0.9739 | 0.9834 | 1.0390 |
| Bi L | 1.4 | 0.74 | 0.1 | 37.1 | 22.0 | 0.9833 | 0.9893 | 1.0590 |